Specification sheet of plain weave or twill weave black woven wire mesh.

	Item
	Mesh/Inch
	Opening (mm)
	Wire Diameter (mm)
	Reference weight (kg/sq. meter)

	DXR-01
	10 mesh × 10 mesh
	1.94
	0.6
	1.8

	DXR-02
	10 mesh × 10 mesh
	1.98
	0.56
	1.56

	DXR-03
	12 mesh × 12 mesh
	1.52
	0.6
	2.16

	DXR-04
	12 mesh × 12 mesh
	1.56
	0.56
	1.88

	DXR-05
	18 mesh × 18 mesh
	0.96
	0.45
	1.82

	DXR-06
	18 mesh × 18 mesh
	1.0
	0.41
	1.52

	DXR-07
	18 mesh × 18 mesh
	1.04
	0.37
	1.23

	DXR-08
	18 mesh × 18 mesh
	1.06
	0.35
	1.1

	DXR-09
	20 mesh × 20 mesh
	0.86
	0.41
	1.68

	DXR-10
	20 mesh × 20 mesh
	0.9
	0.37
	1.38

	DXR-11
	22 mesh × 22 mesh
	0.74
	0.35
	1.33

	DXR-12
	22 mesh × 22 mesh
	0.79
	0.30
	0.99

	DXR-13
	24 mesh × 24 mesh
	0.7
	0.35
	1.5

	DXR-14
	26 mesh × 26 mesh
	0.63
	0.35
	1.66

	DXR-15
	28 mesh × 28 mesh
	0.6
	0.31
	1.36

	DXR-16
	30 mesh × 30 mesh
	0.64
	0.31
	1.46

	DXR-17
	32 mesh × 32 mesh
	0.5
	0.29
	1.36

	DXR-18
	34 mesh × 34 mesh
	0.47
	0.28
	1.3

	DXR-19
	36 mesh × 36 mesh
	0.47
	0.28
	1.3

	DXR-20
	38 mesh × 38 mesh
	0.41
	0.26
	1.1

	DXR-21
	40 mesh × 40 mesh
	0.39
	0.25
	1.2

	DXR-22
	40 mesh × 40 mesh
	0.41
	0.23
	1.06

	DXR-23
	40 mesh × 40 mesh
	0.43
	0.21
	0.88

	DXR-24
	42 mesh × 42 mesh
	0.365
	0.24
	1.1

	DXR-25
	44 mesh × 44 mesh
	0.347
	0.23
	1.0

	DXR-26
	46 mesh × 46 mesh
	0.332
	0.22
	1.0

	DXR-27
	48 mesh × 48 mesh
	0.319
	0.20
	0.96

	DXR-28
	50 mesh × 50 mesh
	0.318
	0.19
	0.91

	DXR-29
	50 mesh × 50 mesh
	0.338
	0.17
	0.72

	DXR-30
	56 mesh × 56 mesh
	0.248
	0.17
	0.81

	DXR-31
	60 mesh × 60 mesh
	0.27
	0.15
	0.68




Specification sheet of dutch weave black woven wire mesh.

	Item
	Mesh/Inch
	Wire diameter (mm)

	DXR-01
	12 × 64
	0.58/ 0.64

	DXR-02
	14 × 88
	0.50/ 0.33

	DXR-03
	24 × 110
	0.36/ 0.25

	DXR-04
	30 × 150
	0.23/ 0.18

	DXR-05
	40 × 200
	0.18/ 0.13
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